M -14.02.01a.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robót

POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI KONSTRUKCJI

STALOWEJ Z OCZYSZCZENIEM RĘCZNYM

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 2016 r.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich – renowacyjnych powierzchni konstrukcji stalowej na obiektach mostowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót   związanych z bieżącym utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez malowanie elementów konstrukcji przęsła i innych elementów stalowych  na obiekcie mostowym w tym   balustrady  i obejmują:

a) montaż i demontaż rusztowania,

b) usunięcie starej powłoki – części luźno związanych,

c) oczyszczenie do stopnia St2,

d) pokrycie powierzchni konstrukcji stalowej warstwami podkładowymi farby,

e) pokrycie powierzchni stalowej powłokami malarskimi.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST DM.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z ST, SIWZ i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały malarskie zabezpieczające przed korozją stosowane do powłok powinny odpowiadać wymaganiom określonym w polskich normach . Należy stosować firmowe systemy zabezpieczenia, zestawy farb dla mostowych konstrukcji stalowych , posiadające Aprobatę Techniczną. Rodzaj zastosowanej farby powinien być zgodny z ST i SIWZ.

Przykładowo można zastosować zestaw farb epoksydowo-poliuretanowych. Dopuszcza się stosowanie zastosowanie innego zestawu malarskiego o parametrach nie gorszych od proponowanego. Zestaw przed użyciem powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. Grubość poszczególnych powłok określa instrukcja Producenta zestawu malarskiego oraz Aprobata techniczna. Kolor powłoki powinien być kolorem zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo zmiany metody lub materiału zabezpieczenia antykorozyjnego, a także do wyboru odcienia szarości zabezpieczenia antykorozyjnego. Ostateczna decyzja dotycząca rodzaju i producenta materiału należy do Zamawiającego. Emalia na warstwę nawierzchniową powinna być odporna na czynniki atmosferyczne i wykazywać trwałość barw. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji materiały stosowane do wykonania powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej

2.2. Materiały pomocnicze do oczyszczenia powierzchni i używanego sprzętu malarskiego

Zastosowane materiały powinny posiadać Aprobaty i atesty producenta. Przed zastosowaniem należy sprawdzić czy okresy gwarancji materiałów nie są przekroczone. Należy zastosować oczyszczenie ręczno – mechaniczne poprzez szczotkowanie, młotkowanie, szlifowanie itp. Następnie należy uszorstnić całą nawierzchnię. Po usunięciu zatłuszczeń, zanieczyszczeń należy umyć elementy.

3. SPRZĘT

Roboty wykonywane będą przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego:

-szczotki,

-skrobaki,

-syntetyczne gąbki ze ścierniwem,

-płótno ścierne,

-młotki,

-obrotowe szczotki druciane,

-różne rodzaje szlifierek,

-urządzenie myjące.

Wykonanie robót malarskich-renowacyjnych powłoki konstrukcji stalowej wymaga zastosowania rusztowań

podwieszonych do konstrukcji, podestów roboczych i zabezpieczeń na czas robót. Wymagane są szczelne zabezpieczenia i osłony nie dopuszczające do zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas oczyszczania, mycia i malowania konstrukcji.

4. TRANSPORT

Stosować można środki transportu akceptowane przez Inspektora Należy przestrzegać określone przez producenta warunki transportu i przechowywania.

Farby należy transportować zgodnie z instrukcją producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.2. Wymagania ogólne

Malowanie elementów stalowych należy wykonać po odebraniu przez Inspektora Nadzoru podłoża po usunięciu starej farby i oczyszczeniu podłoża

Przygotowanie farb do malowania polega na usunięciu ewentualnego kożucha, dokładnym wymieszaniu,

rozcieńczeniu do lepkości roboczej i przefiltrowaniu.

Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atesty producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony.

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze od +5o do +25 o C, w temperaturze wyższej o 3o od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac w temp.

poniżej +5o, gdy konstrukcja jest nagrzana powyżej 40o oraz w wilgotności względnej powietrza powyżej 85 %.

Ponadto roboty malarskie wykonywać wg zaleceń Producenta. Nie należy prowadzić prac malarskich:

-we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych na wolnym powietrzu oraz gdy na powierzchni

konstrukcji występuje rosa,

Świeża warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie schnięcia narażona na działanie kurzu i deszczu.

5.3. Wykonanie powłoki malarskiej

Wykonanie powłoki malarskiej powinno być wykonywane przy pełnych zabezpieczeniach nie pozwalających na

zanieczyszczenie wód i środowiska naturalnego.

5.3.1. Przygotowanie podłoża

Przygotowanie powierzchni

Jeżeli chropowatość powierzchni pod usuwanymi starymi powłokami jest wystarczająco wysoka dla wymalowań

renowacyjnych to dopuszcza się czyszczenie woda pod wysokim ciśnieniem. Po oczyszczeniu powierzchnię

dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie strumieniem czystego sprężonego powietrza lub odessanie zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym.

Podłoże winno być starannie umyte wodą pod ciśnieniem z dodatkiem preparatu odtłuszczającego tak, aby usunąć

zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarków konstrukcji, przy braku urządzeń ciśnieniowych dopuszcza się mycie przy użyciu czystych szmat nasączonych rozpuszczalnikiem, pamiętając o konieczności częstej wymiany lub płukania szmat.

Po umyciu całą powierzchnię należy dokładnie spłukać czystą wodą i osuszyć.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od tłuszczu i kurzu oraz innych zanieczyszczeń.

Przygotowanie powierzchni musi spełniać wszystkie wymagania podane przez Producenta zestawu malarskiego.

5.3.2. Malowanie konstrukcji

Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić czy stosowane wyroby posiadają atesty producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony.

Minimalna łączna grubość powłoki malarskiej nie powinna być mniejsza niż 220 µm. Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta . Farby: podkładowa -gruntująca oraz nawierzchniowa dostarczane przez wytwórcę posiadają lepkość odpowiednią do malowania pędzlem. W przypadku zgęstnienia trzeba ją rozcieńczyć odpowiednim rozcieńczalnikiem do stosowanych wyrobów lakierowych.

Np. do rozcieńczania farb epoksydowych można stosować rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych.

5.3.3. Pokrycie powierzchni farbą podkładową

Pierwszą warstwę farby podkładowej należy nałożyć bezpośrednio po oczyszczeniu konstrukcji. Po okresie

sezonowania określonym przez Producenta należy nałożyć następną warstwę. Łączna grubość warstwy lub warstw gruntujących wynosi minimum 60÷80 µm (w zależności od zastosowanego zestawu).

Jeżeli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczęte zaraz po przygotowaniu powierzchni to przy wyższej

wilgotności powietrza pojawi się rdza nalotowa. Wówczas przed malowaniem wymagane jest ponowne oczyszczenie powierzchni lub zastosowanie farb tolerujących powstały stopień rdzy nalotowej.

5.3.4. Pokrycie powierzchni farbą nawierzchniową

Konstrukcję należy pomalować jedną lub dwoma warstwami o grubości łącznej min 110÷120 µm w wymaganym kolorze. Emalia powinna być odporna na czynniki atmosferyczne i wykazywać trwałość barw.

Minimalne odstępy czasu przed nakładaniem następnej warstwy stosować zgodnie z wymaganiami producenta.

5.4. Warunki ochrony środowiska

Całość prac prowadzonych na otwartym powietrzu musi być wykonywana w taki sposób, aby materiały stosowane do prac malarskich, materiały stosowane do oczyszczania powierzchni oraz odpady powstałe w procesie oczyszczania podłoża nie przedostały się do gleby, wody lub powietrza. Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych przepisów o ochronie środowiska odpowiada

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00.

Kontroli podlegają wszystkie składniki procesu technologicznego, a zwłaszcza te które podlegają zakryciu.

Należy sprawdzić czystość elementów stalowych przed malowaniem, dokładność i jakość wykonania powłok

malarskich na podstawie oględzin oraz ich grubości. Materiały użyte do napraw muszą posiadać ważne Aprobaty

Techniczne .

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni elementów stalowych zabezpieczonej powłokami malarskimi.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne warunki płatności podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,

- przygotowanie rusztowań,

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni stalowej przy użyciu osłon nie dopuszczających do zanieczyszczenia środowiska,

- nałożenie na konstrukcję stalową warstw farby podkładowej,

- nałożenie międzywarstwy,

- nałożenie ostatniej warstwy farby nawierzchniowej,

- uzupełnienie powłok w miejscach ewentualnych uszkodzeń,

- uporządkowanie miejsca prac remontowych po zakończeniu robót.