SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-01

CPV	45442100-8  - Roboty malarskie

CPV	45430000-0  -  Pokrywanie podłóg i ścian

CPV    45432111-5 – Kładzenie wykładzin elastycznych

Nazwa Inwestycji:

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24

Adres Inwestycji:

Aleja Wyzwolenia 20- 24, 58 - 300 Wałbrzych

Inwestor:

Powiat Wałbrzyski

Adres Inwestora:

Aleja Wyzwolenia 20- 24, 58 - 300 Wałbrzych

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z modernizacją klatek schodowych w bramach nr 24a  i  22 (malowanie, tynki elewacyjne, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych), budynku  Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24 ”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze i wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót opisanych Specyfikacją Techniczną

Zakres prac obejmuje:

- Klatka schodowa  24 a

- Ługowanie farby olejnej z tynków ścian – 4 krotne (wejście od strony podwórka do parteru, parter

- I piętro, I piętro-II piętro, II piętro-II piętro, III piętro – strych);

- Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów – klatka schodowa ( wejście od strony podwórka, parter do I piętra, I piętro-II piętro, II piętro-III piętro, III piętro-strych);

- Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi;

- Tynki (gładzie) jednowarstwowe  gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyk. ręczne na ścianach na podłożu z tynku;

- Wklejenie warstwy siatki w tynk gipsowy;

- Tynki (gładzie) jednowarstwowe  gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyk. ręczne na stropach na podłożu z tynku;

- Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- tynków gładkich bez gruntowania;

- Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonane ręczne – wykonanie warstwy pośredniej (wejście od strony podwórka – parter, parter do I piętra, I piętro do II piętra, II piętro do III piętra, III piętro  - wejście na strych);

- Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego –o uziarnieniu 1,5 mm, wykonanie ręczne;

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – stopnie i spoczniki biegów schodów (spoczniki między piętrami, stopnie);

- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych- oczyszczenie i zmycie podłoża;

- Warstwy wyrównawcze i wygładzające – środek gruntujący;

- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mmm wykonane na spocznikach i stopniach;

- Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej;

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe;

- Wykładziny stopni schodowych – okładziny krawędzi stopni schodowych;

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych;

- Posadzki- listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane;

- Dwukrotne malowanie farbą olejna balustrad;

- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm;

- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania – policzki przy balustradach;

- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania;

- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1 m2 ;

- Kątownik łącznie z płytkami  - spocznik parter;

- Załadunek, wywiezienie na składowisko odpadów i opłata za składowanie materiałów z rozbiórki;

- Klatka schodowa  22

- Ługowanie, farby olejnej z tynków ścian – 4 krotnie (parter-hol, parter-I piętro, I piętro – II piętro, II piętro – III piętro, III piętro – do strychu);

- Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów – hol i klatka schodowa (parter – hol od wejścia brama 22 do wyjścia od strony podwórka, parter w zabudowie do I piętra, I piętro do II pietra, II piętro do III piętra, III piętro do strychu);

- Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi;

- Tynki (gładzie) jednowarstw.  wewn. gr.  3 mm z gipsu szpachlowego, wykonanie ręczne na ścianach na podłożu z tynku;

- Wklejenie warstwy siatki w tynk gipsowy;

- Tynki (gładzie) jednowarstwowe  gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyk. ręczne na stropach na podłożu z tynku;

- Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- tynków gładkich bez gruntowania;

- Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonane ręczne – wykonanie warstwy pośredniej (parter – hol od wejścia brama 22 do wyjścia na podwórko, parter do I piętra, I piętro do II piętra, II piętro- do III piętra, III piętro – weście na strych);

- Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego –o uziarnieniu 1,5 mm, wykonanie ręczne;

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – stopnie i spoczniki biegów schodów (spoczniki między piętrami, stopnie);

- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych- oczyszczenie i zmycie podłoża;

- Warstwy wyrównawcze i wygładzające – środek gruntujący;

- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mmm wykonane na spocznikach i stopniach;

- Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej;

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (spoczniki);

- Wykładziny stopni schodowych – okładziny krawędzi stopni schodowych;

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych;

- Posadzki- listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane;

- Uzupełnienie elementów schodów – pochwytu (uzupełnienie brakującego pochwytu balustrady przy spoczniku między III piętrem a wejściem na strych);

- Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad;

- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm;

- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania – policzki przy balustradach;

- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania;

- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1 m2 ;

- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1 m2 ( drewniana obudowa klatki schodowej od spocznika parter - do I piętra wraz z pochwytem);

- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej – witryny zabudowy klatki schodowej;

- Załadunek, wywiezienie na składowisko odpadów i opłata za składowanie materiałów z rozbiórki;

1.4 Szczegółowy opis robót.

Tynki.

Przed nakładaniem tynku, każde podłoże należy zagruntować. Gruntowanie można wykonać jedynie na powierzchni wyschniętej, dopiero po upływie właściwego dla danego podłoża okresu wiązania i twardnienia.

Podłoże pod wykonanie tynku powinno być, oczyszczone z nadmiaru zaprawy wystającej ze spoin.

Wykonany tynk nie powinien posiadać wad w postaci wyprysków, spęcznień, pęknięć, wykwitów, zacieków, a także pęcherzy świadczących o niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć wszelkie inne ewentualne zanieczyszczenia. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Przygotowaną zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości

kruszywa (zebrany materiał nadaje się do ponownego wykorzystania po przemieszaniu). pożądaną strukturę należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania powinno się wykonać ruchami okrężnymi przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.

Tynki na bazie żywicy syntetycznej – typu Marmolit

Tynk dekoracyjny mozaikowy na bazie wodnej dyspersji akrylowej i kolorowych grysów marmurowych:

Właściwości:

- wodoodporny

- mrozoodporny

- odporny na uderzenia mechaniczne

- trwały

-źarnistość 1,5 mm

Zastosowanie wewnętrzne klatki schodowe oraz korytarz otwarty na wysokości lamperii.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

Roboty malarskie oraz przygotowanie podłoża

Powierzchnia ścian i sufitu powinna być czysta i gładka. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymogami norm.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą.

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- zgodnie z instrukcją producenta farb i przestrzegać zawartych w niej zaleceń dotyczących środków gruntujących, sposobu przygotowania i nakładania farb, czasu między nakładaniem kolejnych warstw zaleceń w zakresie bhp.;

- W temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych);

- Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.

- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru;

- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp.

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona powloką malarską, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem.

Do gruntowania stosować środki gruntujące zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta farb.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która

powinnam zawierać:

- Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

- Sposób przygotowania farby do malowania,

- Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki, agregaty malarskie),

- Krotność nakładania farby oraz zużycie na 1 m2,

- Czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw,

- Zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

- Zalecenia w zakresie bhp.

Posadzki – wykładziny oraz przygotowanie podłoża

## Wykładziny należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +25C, w warunkach zabezpieczających przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odległości od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz pozbawione jakichkolwiek wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5C do +25C, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości, co najmniej 1m od urządzeń grzewczych. Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji.

## Do wykonania posadzek powinny być dobrane materiały (wykładziny, kleje, masy wygładzające, gruntowniki itp.) odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykładzina powinna posiadać właściwą Ocenę Higieniczną i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowę materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów oraz preparatów wygładzających powinien być również podany sposób ich użycia.

## Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające zapewniające należytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu.

Do spawania arkuszy wykładzin podłogowych należy stosować sznur spawalniczy producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu.

1.5 Zabezpieczenie robót

Roboty będące przedmiotem SST – 01 należy wykonywać pod ścisłym nadzorem.

1.5. Podstawowe pojęcia.

-robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

-terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

-Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych  oraz posiadający fundamenty i dach

-Remont- wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji.

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

- Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Określenia podane w niniejszej SST-01 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2.0. MATERIAŁY PODSTAWOWE

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi o których mowa w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-01) .Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy . Jeżeli wykonawca przewiduje zastosowania innych rodzajów materiałów  niż przewidziane w przedmiarze robót  musi uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego.

## Wykładziny rolowane  HPL- iQ homogeniczna z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym

## - klasa użytkowa  / nr normy 685/-przemysłowa 43,komercyjna 34

- grubość całkowita i warstwy użytkowej  / nr normy 428/ - 2 mm

- masa całkowita / Nr normy 430/ ->/= 3000 g/m2

- ścieralność / nr normy  660/ - </= 0,15 mm Grupa P lub T

-klasa ogniowa / PN EN 13501-1/- Bfi S-1

- właściwości antypoślizgowe  /DIN 51130, EN 14041/ - R9,DS

Wzór i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

2.1.Składowanie materiałów na placu budowy

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w magazynie zamkniętym.

Kruszywa np. piasek do zapraw, należy składować w pryzmach.

2.1.2 Materiały uszczelniające i renowacyjne.

Materiały składować najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz budynku, zabezpieczonym przed ewentualnym zalaniem podczas prowadzonych robót.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez przedstawiciela Zamawiającego.

3.0. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy .Na żądanie przedstawiciela Zamawiającego wykonawca  udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do używania, tam gdzie jest to wymagane.

4.0 TRANSPORT

Ogólne zasady zostały zawarte w specyfikacji ST-00

Transport i składowanie wszelkich materiałów muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów            i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.

Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą lokalizację miejsca prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z wymogami SST-01. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót  zostaną , jeżeli będzie wymagać tego przedstawiciel Zamawiającego , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót  będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania  robót w tej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1	Warunki przystąpienia do robót - wykładzina

Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: temperatura otoczenia 17 – 25 C, temperatura podłoża 15 – 22 C, względna wilgotność powietrza max 75%. Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.

5.2	Przygotowanie podłoża - wykładzina

Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość instalowanej wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV musi być: wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, suche, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej,  na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.

5.3 Łączenie wykładziny

Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub specjalną maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, frezowania należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach:

- wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły,

- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.

5.4 Uwagi i zalecenia końcowe

W celu uzyskania najlepszego rezultatu: należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji, używać tylko klejów do podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładzin, dokonać przeglądu podłogi po położeniu wykładziny, w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy kompensacyjne, nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie - powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i sosowanych materiałów.  Kontrola jakości będzie obejmowała: twierdzenie zgodności wykonania z przedmiarem robót  i Specyfikacją Techniczną.

7.0 OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiaru budowy rynien , rur spustowych, rurociągów z uzbrojeniem są:--

1m 2-  dla robót pokrywczych ścian;

t  - materiały z rozbiórki.

1m2  - dla układanej powierzchni

1 m – listwy, pochwyty balustrady,

8.0 ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót . Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa  podana w zawartej umowie zgodnie z umową oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00