SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robót

M -20.20.21.

NAPRAWA MURU CEGLANEGO

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru naprawy muru ceglanego na obiektach mostowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na obiektach mostowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wymianie zniszczonych cegieł, uzupełnieniu spoin i obejmują:

-montaż i demontaż rusztowania,

-przygotowanie powierzchni pod naprawę wraz z likwidacją istniejących powłok zabezpieczających, czyszczeniem strumieniowo-ściernym,

-wymianę zniszczonych cegieł na zaprawie murarskiej,

-uzupełnienie spoin,

-likwidację rys w konstrukcji ceglanej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami  i ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  SST i poleceniami osoby sprawującej nadzór nad wykonywanymi pracami.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Do wykonania robót objętych niniejszą SST należy użyć cegieł oraz zaprawy murarskiej do spoinowania, należących do jednego systemy materiałowego posiadającego aprobatę techniczną lub ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania.

Materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

2.2. Do prac należy zastosować następujące materiały

2.2.1. Cegła – dostosowana do istniejącej konstrukcji.

2.2.2. Materiał do spoinowania - zaprawa murarska.

Zaprawa murarska przeznaczona do tradycyjnych robót murarskich takich, jak wznoszenie murów z cegieł, pustaków oraz innych tego typu materiałów ceramicznych, betonowych bądź wapienno-piaskowych. Nadaje się do murowania kondygnacji nadziemnych oraz ścian piwnic i fundamentów. Grubość spoiny wykonanej z zaprawy murarskiej powinna wynosić od 6 do 40 mm. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zaprawa murarska powinna zawierać najwyższej jakości spoiwa cementowe, wypełniacze kwarcowe i dodatki uszlachetniające, powinna być bardzo łatwa i wygodna w użyciu, odznaczać się wysokim stopniem plastyczności i dobrą przyczepnością, mrozoodpornością i wodoodpornością.

3. SPRZĘT

3.1. Wykonanie napraw

Do wykonania napraw wykonawca powinien użyć specjalistycznego sprzętu przewidzianego przez producenta materiałów oraz sprzęt ogólnobudowlany:

-betoniarkę o wymuszonym działaniu,

-wolnoobrotowe mieszadła do zapraw,

-sprężarka,

-ręczne narzędzia do aplikacji zapraw, jak kielnie, szpachelki, pace, listwy wyrównujące, pędzle sztywne, łaty wibracyjne itp.,

-pomosty robocze.

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące wymaganej jakości wykonania prac nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Materiały stosowane do prac mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia zapraw przed wilgocią i płynu zarobowego przed mrozem. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki. Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Wszystkie prace prowadzić należy przy pełnym zabezpieczeniu ruchu drogowego odbywającego się pod i na obiekcie zabezpieczeniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego oraz przy odpowiednim i uzgodnionym oznakowaniu drogowym. Także przy pełnych zabezpieczeniach nie pozwalających na zanieczyszczenie wód i środowiska naturalnego.

5.2. Zakres robót

5.2.1. Warunki atmosferyczne

Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technologicznych stosowanych materiałów. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami w czasie deszczu i przy wilgotności przekraczającej 90 %.

5.2.2. Prace przygotowawcze

Szczeliny, w których nastąpiło wykruszenie spoiny oraz przylegające do nich powierzchnie cegieł należy oczyścić metodą piaskowania, a także usunąć wszystkie luźne i skorodowane części kamienia, betonu lub cegły.

5.2.3. Spoinowanie

Wypełnianie spoin można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Sposobem ręcznym można wypełniać zaprawą szczeliny maksymalnie do głębokości 5-10cm. Zabieg ten wymaga szczególnej staranności. Nowe wypełnienie powinno dokładnie wypełniać szczelinę i być równe z powierzchnią muru. Wykonane spoiny powinny być przez pierwsze dwa tygodnie pielęgnowane i chronione przed nadmiernym wysychaniem (szczególnie jest to istotne przy temperaturze otoczenia powyżej 20° C). Właściwa pielęgnacja spoin skutecznie zmniejsza skurcz zaprawy.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 3,6 ÷ 4,2 l wody na 30 kg suchej mieszanki) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać w betoniarce lub za pomocą wiertarki z mieszadłem w przypadku mniejszych prac. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. Należy zawsze przygotowywać mieszanki z pełnych zawartości opakowań. Dokładne informacje o przygotowaniu i mieszaniu zaprawy, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych informacjach technicznych produktów. Należy stosować zalecenia producenta.

Sposób użycia:

Sposób użycia zaprawy powinien być zgodny z technologią wykonywania robót murarskich z zastosowaniem zapraw cementowych. Należy uwzględnić zwłaszcza warunki atmosferyczne i rodzaj materiału, z którego wykonane są elementy. Powinny one być czyste i wolne od kurzu. Zaprawę należy nakładać kielnią równomiernie na poziomą płaszczyznę wcześniej wykonanej warstwy. Zarówno spoiny poziome, jak i pionowe, powinny być dokładnie wypełnione zaprawą (chyba, że technologia stosowania danego typu elementów przewiduje inny sposób łączenia, np. pióro i wpust). W ścianach przewidzianych do tynkowania należy pozostawić niewypełnioną spoinę (na głębokość 5÷10 mm) przy zewnętrznych licach. Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy i powinna wynosić od 6 do 40 mm. Zaprawę można stosować w temperaturze podłoża i otoczenia od +5° C do +30° C. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.2.4. Uwagi dodatkowe do wykonania robót

Przyrządy robocze można czyścić zwykłą wodą. Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań ochronnych. Należy przestrzegać zasad podanych na kartach danych o bezpieczeństwie pracy i oznaczeń na opakowaniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości obejmuje:

-badania przydatności materiałów,

-kontrolę wytwarzania materiałów,

-kontrolę wykonywania robót.

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada wykonawca. Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać właściwe przygotowanie podłoża wg 5.2.2.

6.2.2. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do opracowania składu mieszanek. Winien również przeprowadzić badania wody pod względem przydatności mieszanki. Winna mieć parametry wody pitnej.

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót

W trakcie wykonywania robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę i odpowiednią suchość bądź wilgotność podłoża, a także odpowiednie przygotowanie mieszanek.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót

Materiał używany do napraw powinien charakteryzować się parametrami określonymi w materiałach informacyjnych producenta. Kontroli podlega również stopień wypełnienia ubytku, równość powierzchni, stopień przyczepności do podłoża. Zakres badań kontrolnych ustala Zamawiający. W szczególności może on uznać za wystarczające raporty z badań przeprowadzonych przez wykonawcę.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie naprawionymi partiami

Jeżeli poszczególne ubytki będą wykonane źle, to wadliwie wykonana warstwa będzie zerwana i wymieniona na nową na koszt wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nieosiągnięcia przez próbki określonych parametrów.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla spoinowania jest 1 m2.

Jednostką obmiaru dla wypełnienia rys jest 1 m3.

Jednostką obmiaru dla uzupełnienia ubytków muru jest 1 m3.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiory należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania robót obejmuje:

- transport materiału przewidzianego do wykonania robót,

- oznakowanie robót,

- wykonanie rusztowania roboczego,

- osuszenie, przygotowanie i odpylenie naprawianej powierzchni,

- wykonanie mieszanki zaprawy,

- ewentualna wymiana części cegieł na zaprawie murarskiej,

- spoinowanie,

- pielęgnacja,

- uporządkowanie terenu robót